# Виниловые ленты скотч 3M™ для разметки пола, маркировки и аэрографии

Виниловая лента скотч 3Мтм 471 для раметки пола - это виниловая лента на основе ПВХ с каучуковым клеем различных цветов. Специально сформулированный адгезив надежно удерживает виниловую ленту скотч 3Мтм 471 на поверхности, а благодаря эластичной основе виниловая лента скотч 3Мтм 471 хорошо прилегает к неровным поверхностям, что предотвращает отгибание лент по краям и случайное отклеивание. Однако при необходимости замены какого-либо участка разметки виниловой ленты скотч 3M™  - в отличие от краски - легко и без следа снимется с поверхности.. Виниловая лента скотч 3Мтм 471 обладает высокой стойкостью к износу, старению и механическим воздействиям.

Стойкость виниловых лент скотч 3M™  была доказана специалистами компании 3М путем проведения несложного теста: на одну поверхность были нанесены краска и виниловая лента скотч 3Мтм 471, которые одновременно подвергались абразивному воздействию. В результате после 600 циклов вращения абразивного круга краска стерлась, а поверхность под ней была повреждена. При этом виниловая лента скотч 3Мтм не только не отклеилась, но и сохранила свой внешний вид и защитила поверхность от повреждений.

Основной отличительной особенностью  виниловой ленты скотч 3M™ 471 является широкая гамма ярких цветов, которые не стираются в течение всего времени эксплуатации, поскольку лента окрашена цветным пигментом по всей своей основе. Благодаря этому виниловые ленты скотч 3М™  в несколько раз долговечнее обычной краски.

Также виниловая лента скотч 3Мтм может использоваться при обозначении контуров аэрографии при окраске автомобиля. Она отлично повторяет контур рисунка и не допускает подтеков краски. Виниловая лента скотч 3Мтм  создана из ПВХ, поэтому у нее очень четкий и ровный край и она устойчива ко всем типам растворителей. На виниловую ленту скотч 3Мтм можно сверху накладывать маскировочный скотч.

Виниловая лента скотч 3Мтм  5702 - аналогичная лента  с желтой основой, окрашенная черно-желтыми диагональными полосами, используется для обозначения опасных зон.

Наносить разметку с помощью виниловых лент скотч 3M™ довольно просто – как вручную, так и автоматически с помощью специального аппликатора 3M™ M-77.

Наиболее распространенная ширина виниловых лент скотч 3M™  для разметки  пола – 50мм, но при необходимости Вы всегда можете заказать у нас нарезку лент на необходимую ширину.

Виниловые ленты скотч 3Мтм 471 и 5702 для напольной разметки могут быть использованы в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 ССБТ «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» — государственным стандартом, регламентирующим применение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Данный ГОСТ входит в систему стандартов безопасности труда (ССБТ).

Вы можете использовать виниловые ленты скотч 3Мтм 471 для цветового кодирования: широкая гамма цветов и размеров ленты предоставляет неограниченные возможности для выбора вариантов маркировки.

## Сфера применения виниловых лент скотч 3Мтм для разметки пола:

- Обозначение опасных мест на производстве

- Маркировка поверхностей

- Обозначения контуров аэрографии при окраске автомобиля

## Характеристики виниловых лент скотч 3Мтм для разметки пола:

- Быстрое и простое нанесение разметки и различных цветовых обозначений

- Длительный срок службы

- Снижение расходов на обеспечение безопасности

- Изготовлена из поливинилхлорида, обладает прекрасной адгезией и не оставляет следов клея после удаления

- Повышение уровня культуры производства

- При окрашивании обеспечивает исключительно ровную разделительную линию, что повышает качество изделия в целом

| Описание: |
| --- |
| Маскирование тонких линий при покраске: | Цветовая маркировка и идентификация: | Обозначение проходов и опасных мест: | Гальванизация металла: |
| Исключительная эластичность виниловой основы и способность сохранять приобретенную форму делают виниловую ленту 471 идеальным средством маскирования криволинейных контуров | 10 ярких цветов виниловой ленты 471 служат для маркировки и цветового кодирования деталей и инструментов | Двуцветные ленты 5700 и 5702 используются для маркировки проходов и опасных зон благодаря высокой стойкости к истиранию и эластичности в сочетании с клеевым слоем высокой липкости | химическая стойкость ПВХ основы ленты 470 надежно защищают участки не предназначенные для нанесения гальванического покрытия |

| Технические характеристики: |
| --- |
| Изделие цвет | Толщина носителя, мм | Общая толщина,мм | Адгезия к стали, Н/100мм | Усилие на разрыв, Н/100мм | Удлинение при разрыве, % |
| Метод ASTM | D3652 | D3652 | D3330 | D3579 | D3579 |
| 471 / черный голубой коричневый зеленый оранжевый красный бесцветный белый желтый | 0.1 | 0.13 | 25 | 280 | 130 |
| 471 / пурпурный | 0.15 | 0.18 | 24 | 300 | 220 |
| 471 / красно - оранжевый | 0.1 | 0.14 | 21 | 350 | 170 |
| 472 / черный | 0.23 | 0.26 | 25 | 560 | 270 |
| 474 / серый | 0.13 | 0.16 | 25 | 350 | 210 |
| 477 / прозрачный | 0.15 | 0.18 | 26 | 420 | 230 |
| 4731 / пурпурный | 0.15 | 0.18 | 22 | 315 | 245 |
| 470 / красно - коричневый | 0.16 | 0.18 | 28 | 350 | 180 |
| 484 / красно - коричневый | 0.14 | 0.18 | 22 | 350 | 220 |
| 495 / красно - коричневый | 0.14 | 0.18 | 22 | 350 | 220 |
| 5700 / черный / белый | 0.11 | 0.14 | 21 | 260 | 170 |
| 5702 / черный / желтый | 0.11 | 0.14 | 21 | 260 | 170 |

| Технические характеристики: |
| --- |
| Изделие цвет | Носитель / клей | Рабочий диапазон температур, °C | Области применения |
| 471 / черный голубой коричневый зеленый оранжевый красный бесцветный белый желтый | ПВХ / Каучук | От 4 до 77 | Высока эластичность. Чистое удаление. Яркие нестираемые цвета. Применения: Маскирование при покраске. Маркировка проходов. Цветовая маркировка инструмента. Защита поверхности. Герметизация и запечатывание |
| 471 / пурпурный | ПВХ / Каучук | От 4 до 77 | Высока эластичность. Чистое удаление. Яркие нестираемые цвета. Применения: Маскирование при покраске. Маркировка проходов. Цветовая маркировка инструмента. Защита поверхности. Герметизация и запечатывание |
| 471 / красно - оранжевый | ПВХ / Каучук | От 4 до 77 | Высока эластичность. Чистое удаление. Яркие нестираемые цвета. Применения: Маскирование при покраске. Маркировка проходов. Цветовая маркировка инструмента. Защита поверхности. Герметизация и запечатывание |
| 472 / черный | ПВХ / Каучук | 77 | Особая устойчивость к истиранию |
| 474 / серый | ПВХ / Каучук | От 4 до 77 | Огнеустойчивость |
| 477 / прозрачный | ПВХ / Каучук | От 4 до 77 | Особая устойчивость к истиранию |
| 4731 / пурпурный | ПВХ / Каучук | От 4 до 77 | — |
| 470 / красно - коричневыйПВХ / | ПВХ / Каучук | От 4 до 77 | — |
| 484 / красно - коричневый | ПВХ / Каучук | 77 | Специально для процессов гальванизации и анодирования (4) |
| 495 / красно - коричневый | ПВХ / Каучук | 77 | Версия 470 с меньшей адгезией |
| 5700 / черный / белый | ПВХ / Каучук | 77 | Версия 484 с защитным слоем |
| 5702 / черный / желтый | ПВХ / Каучук | От 4 до 77 | Двухцветные для маркировки полов. Особая стойкость к истиранию. |

# Ленты на полиэфирной и полиамидной основе

> Минимальная толщина
> Высокая прочность на разрыв
> Долговечность
> Температурная стойкость

| Описание: |
| --- |
| Монтаж позитивов: | Сращивание полиэтилена в рулонах: | Защита при золочении контактов: |
| Mалая толщина, высокая прозрачность полиэфирной основы и способность не оставлять следов клея после снятия делает ленту 850 незаментимым средством подготовки материалов в печать. | Благодаря исключительным прочностным свойствам клеевого слоя, малой толщине и высокой прочностью на разрыв лента 396 широко применяется для соединения встык таких трудно склеиваемых материалов как, например, полиэтилен. | Химическая стойкость полиэфирной основы и клеевого состава делает ленту 1285 эффективным средством маскирования при золочении контактов в производстве печатных плат. |

| Сращивание бумаги с силиконовым покрытием: | Маскирование в процессах порошкового покрытия: | Защита от воздействия очень высоких температур: |
| --- | --- | --- |
| Специальный клеевой слой ленты 8402 обладает высокой адгезией к силиконовому покрытию защитной бумаги. | Серия лент 8900 широко используется для маскирования участков не подлежащих порошковому окрашиванию. Прочная и тонкая основа дает ровную границу окрашивания и гарантировано удаляется одним куском. Термостойкий адгезив не оставляет следов на поверхности. | Комбинация термостойкой полиимидной основы и термостойкого силиконового клея позволяет использовать ленту 5413 для защиты деталеей и золоченых контактов печатной платы во время волновой пайки. |

| Технические характеристики: |
| --- |
| Изделие цвет | Толщина носителя, мм | Общая толщина,мм | Адгезия к стали, Н/100мм | Усилие на разрыв, Н/100мм | Удлинение при разрыве, % |
| Метод ASTM | D3652 | D3652 | D3330 | D3579 | D3579 |
| Общетехнические цели |
| 396 / прозрачый | 0.04 | 0.1 | 190 | 440 | 18 |
| 850 / прозрачный белый красный черный | 0.02 | 0.05 | 31.5 | 491 | 120 |
| 850 / серебряный золотой | 0.02 | 0.05 | 46 | 490 | 120 |
| 853 / прозрачный | 0.02 | 0.06 | 53 | 420 | 100 |
| 8401 / кремовый | 0.03 | 0.05 | 24 | 595 | 100 |
| 8402 / зеленый | 0.03 | 0.05 | 26 | 578 | 120 |
| 8403 / зеленый | 0.04 | 0.06 | 30 | 770 | 150 |
| 8411 / прозрачный | 0.03 | 0.04 | 33 | 455 | 120 |
| 8412 / прозрачный | 0.12 | 0.16 | 46 | 2100 | 130 |
| 8901 / голубой | 0.03 | 0.06 | 35 | 490 | 115 |
| 8902 / голубой | 0.05 | 0.09 | 44 | 928 | 130 |
| 8903 / голубой | 0.13 | 0.17 | 38 | 2625 | 130 |
| 8951 / голубой | 0.03 | 0.06 | 33 | 525 | 100 |
| 8952 / голубой | 0.05 | 0.09 | 44 | 963 | 110 |
| Ленты для соединения фотопленок |
| 8421 / белый | 0.04 | 0.06 | 55 | 753 | 120 |
| 8422 / черный | 0.04 | 0.06 | 55 | 753 | 120 |
| 8428 | 0.03 | 0.06 | 58 | 525 | 130 |
| 8429 / желтый | 0.05 | 0.08 | 76 | 945 | — |
| Ленты для производства печатных плат |
| 851 / зеленый | 0.02 | 0.1 | 27 | 368 | 56 |
| 1279 / оранжевый | 0.02 | 0.1 | 37 | 438 | 90 |
| 1280 / красный | 0.02 | 0.11 | 32 | 508 | 110 |
| 1285 / голубой | 0.03 | 0.09 | 33 | 455 | 100 |
| 5413 / янтарный | 0.03 | 0.07 | 22 | 578 | 60 |
| 5414 / прозрачный | 0.03 | 0.06 | 8 | 116 | 98 |
| 5419 / янтарный | 0.03 | 0.07 | 22 | 578 | 60 |
| 5433 / янтарный | 0.03 | 0.07 | 22 | 578 | 60 |
| 7413 / янтарный | 0.03 | 0.06 | 27 | 525 | 60 |

| Технические характеристики: |
| --- |
| Изделие цвет | Основа / Адгезив | Рабочий диапазон температур, °C | Характеристики |
| Общетехнические цели |
| 396 / прозрачый | Полиэфир / каучук | 4 +71 | Особо высокая адгезия |
| 850 / прозрачный белый красный черный | Полиэфир / акрил | -50 +150 | Применение для декоративной отделки сращивания в рулонах |
| 850 / серебряный золотой | Полиэфир / акрил | -50 +150 | Световые метки. Декоративная отделка. Защита от тепла и света |
| 853 / прозрачный | Полиэфир / акрил | -50 +150 | Устойчивый к действию растворителей адгезив |
| 8401 / кремовый | Полиэфир / силикон | -50 +150 | Для сращивания силиконовой бумаги в рулоне |
| 8402 / зеленый | Полиэфир / силикон | -50 +177 | Для сращивания силиконовой бумаги в рулоне |
| 8403 / зеленый | Полиэфир / силикон | -50 +177 | Для сращивания силиконовой бумаги в рулоне |
| 8411 / прозрачный | Полиэфир / силикон | -50 +150 | Для усиления упрочнения краев и отверстий |
| 8412 / прозрачный | Полиэфир / силикон | -50 +150 | Для усиления упрочнения краев и отверстий |
| 8901 / голубой | Полиэфир / силикон | -54 +204 | Специально для маскирования при порошковой окраске |
| 8902 / голубой | Полиэфир / силикон | -54 +204 | Специально для маскирования при порошковой окраске |
| 8903 / голубой | Полиэфир / силикон | -54 +204 | Специально для маскирования при порошковой окраске |
| 8951 / голубой | Полиэфир / силикон | -54 +218 | Универсальная ленты для высокотемпературных применений |
| 8952 / голубой | Полиэфир / силикон | -54 +218 | Универсальная ленты для высокотемпературных применений |
| Ленты для соединения фотопленок |
| 8421 / белый | Полиэфир / каучук | -50 +66 | Соединение фотопленок |
| 8422 / черный | Полиэфир / каучук | -50 +66 | Соединение фотопленок |
| 8428 | Полиэфир / каучук | -50+150 | Соединение фотопленок |
| 8429 / желтый | Полиэфир / каучук | -50+150 | Соединение фотопленок |
| Ленты для производства печатных плат |
| 851 / зеленый | Полиамид / силикон | 4 +77 | Защита печатных плат при операции золочения контактов |
| 1279 / оранжевый | Полиамид / силикон | 4 +77 | Экономичная версия ленты 851 |
| 1280 / красный | Полиамид / силикон | 4 +77 | Защита печатных плат при операции золочения контактов |
| 1285 / голубой | Полиэфир / каучук | 4 +77 | Адгезив без содержания силиконе |
| 5413 / янтарный | Полиамид / силикон | -73 +260 | Лента для защиты при волновой пайке |
| 5414 / прозрачный | Полиамид / силикон | +18 +260 | Водорастворимая лента |
| 5419 / янтарный | Полиамид / силикон | +73 +260 | Минимальный статический разряд при размотке |
| 5433 / янтарный | Полиамид / силикон | -73 +260 | Версия 5419 с защитным слоем |
| 7413 / янтарный | Полиамид / силикон | -73 +260 | Лента для защиты при волновой пайке |

# Полиуретановые защитные ленты 3М для постоянной защиты

Семейство клейких полиуретановых защитных лент из высокопрочного термопластичного эластомера обеспечивают отличную защиту поверхности от истирания, ударов, коррозии, УФ-лучей и вандализма.

| Технические характеристики: |
| --- |
| Изделие цвет | Толщина носителя, мм | Адгезия к стали, Н/100мм | Усилие на разрыв, Н/100мм | Удлинение при разрыве, % |
| Метод ASTM | D3652 | D3330 | D3579 | D3579 |
| Для применений внутри помещений |
| 8544 / черн. | 0.25 | 82 | 675 | 600 |
| 8560 / прозрачный | 0.35 | 19.7 | 1313 | 400 |
| 8561 / прозрачный | 0.35 | 67 | 1313 | 400 |
| 8562 / прозрачный | 0.25 | 72 | 700 | 400 |
| Для применений вне помещений |
| 8641 | 0.8 | 88 | 1629 | 50 |
| 8663 / прозрачный | 0.35 | 110 | 2049 | 500 |
| SJ-8665 / прозрачный | — | — | — | — |
| 8671 / прозрачный | 0.35 | 94 | 1400 | 500 |
| 8671HS / прозрачный | 0.35 | 75 | 1400 | 500 |
| 8672 / прозрачный | 0.25 | 83 | 700 | 500 |
| 8672 / черный | 0.25 | 83 | 700 | 500 |
| 8681HS / прозрачный | 0.35 | 104 | 1524 | 500 |

| Технические данные: |
| --- |
| Изделие цвет | Основа / адгезив | Рабочий диапазон температур,°C | Характеристики |
| Для применений внутри помещений |
| 8544 / черн. | Полиуретан / акрил | 135 | — |
| 8560 / прозрачный | Полиуретан / каучуковый | 67 | Клеевой состав на основе каучука |
| 8561 / прозрачный | Полиуретан / акрил | 135 | Общего назначения |
| 8562 / прозрачный | Полиуретан / акрил | 135 | — |
| Для применений вне помещений |
| 8641 | Полиуретан / акрил | — | Высокая стойкость к ударным нагрузкам. |
| 8663 / прозрачный | Полиуретан / акрил | 135 | Стандартная лента макс.толщины |
| SJ-8665 / прозрачный | Полиуретан / акрил | — | Поставляется в различных формах. |
| 8671 / прозрачный | Полиуретан / акрил | 135 | Наиболее часто применяемая. |
| 8671HS / прозрачный | Полиуретан / акрил | 135 | Особо высокой адгезионной прочности |
| 8672 / прозрачный | Полиуретан / акрил | 135 | — |
| 8672 / черный | Полиуретан / акрил | 135 | — |
| 8681HS / прозрачный | Полиуретан / акрил | 135 | Подбор цветов.Клеевой состав с высокой прочностью на сдвиг. |

| Описение: |
| --- |
| Защита обтекателей самолета: | Защита от эрозии: | Защита от влаги: |
| Внешние поверхности самолета, имеющие сложную конфигурацию, подверженные механическим оздействиям, защищаются лентой 8665. | Защитная лента 8672 используется для защиты разре- зающих воздух частей самолета от воздействия дождя, насекомых, песка или снега. | Лента 8663 является эффективной преградой для влаги и жидкостей, способных вызвать коррозию оборудования и фюзеляжа. |

# Тефлоновые ленты 3М

> Высокая термостойкость (более 204°С)
> Противодействие налипанию расплавленных полимеров
> Низкий коэффициент трения
> Высокая износостойкость

| Описание: |
| --- |
| Защита транспортера: | Запечатывание полиэтиленовой упаковки: | Улучшение скольжения: |
| Картонные коробки легко скользят по желобу, оклеенному лентой 5421. | Лента 5451 на основе ПТФЭ армированного стекловолокном защищает панель, на которой нагретый провод запаивает пластиковую пленку. | Лента ПТФЭ 5490 снижает трение на подающем барабане привода, чтобы облегчить прохождение пропечатанных экземпляров через прокатный ролик. |

| Снижение шума: | Улучшение скольжения: | Защита от налипания полимера: |
| --- | --- | --- |
| Полиэтиленовая лента 5430 помогает снизить шум и дребезжание в автомобиле, улучшая скольжения между двумя соприкасающимися деталями. | Полиэтиленовая лента 5423 наклеена на кромку для улучшения скольжения надпечатываемого материала и предотвращения задиров. | Горячая полиэтиленовая пленка не прилипает на валы, защищенные лентой 5480 на основе ПТФЭ. |

| Технические характеристики: |
| --- |
| Изделие цвет | Толщина носителя, мм | Общая толщина, мм | Адгезия к стали, Н/100мм | Усилие на разрыв, Н/100мм | Удлинение при разрыве, % |
| Метод ASTM | D3652 | D3652 | D3330 | D3579 | D3579 |
| 5451 / коричневый | 0.07 | 0.13 | 30.6 | 1723 | — |
| 5453 / коричневый | 0.15 | 0.21 | 56 | 3012 | — |
| 5480 / серый | 0.05 | 0.09 | 22 | 473 | 140 |
| 5481 / серый | 0.13 | 0.17 | 35 | 858 | 335 |
| 5490 / серый | 0.05 | 0.09 | 29 | 385 | 150 |
| 5491 / серый | 0.13 | 0.17 | 38 | 700 | 200 |
| 5498 / бежевый | 0.06 | 0.1 | 53 | 332 | 105 |
| 5421 / матовый | 0.13 | 0.17 | 28 | 526 | 300 |
| 5423 / матовый | 0.25 | 0.28 | 28 | 963 | 500 |
| 5425 / матовый | 0.08 | 0.11 | 33 | 788 | 500 |
| 5430 / матовый | 0.13 | 0.17 | 82 | 696 | 100 |
| 5440 / матовый | 0.13 | 0.17 | 27 | 696 | 175 |
| 9324 / черный | 0.13 | 0.17 | 82 | 696 | 175 |
| 9325 / матовый | 0.08 | 0.13 | 55 | 696 | 175 |

| Технические характеристики |
| --- |
| Изделие цвет | Основа / Адгезив | Рабочий диапазон температур, °C | Характеристики |
| 5451 / коричневый | ПТФЭ стеклоткань / силикон | -73 +204 | Высокая износостойкость |
| 5453 / коричневый | ПТФЭ стеклоткань / силикон | -73 +204 | Версия 5451 большей толщины |
| 5480 / серый | ПТФЭ / силикон | -54 +204 | Высокая эластичность, для нанесения на криволинейные поверхности |
| 5481 / серый | ПТФЭ / силикон | -54 +204 | Версия 5480 большей толщины |
| 5490 / серый | ПТФЭ / силикон | -54 +204 | Высокой прочности, для нанесения на плоские участки |
| 5491 / серый | ПТФЭ / силикон | -54 +204 | Версия 5490 большей толщины |
| 5498 / бежевый | ПТФЭ / каучук | 4 + 149 | Адгезив, не содержащий силикона |
| 5421 / матовый | СВМ-ПЭ / каучук | -34 +107 | Особо высокая гладкость основы и износостойкость |
| 5423 / матовый | СВМ-ПЭ / каучук | -34 +107 | Версия 5421 большей толщины |
| 5425 / матовый | СВМ-ПЭ / акрил | -34 +107 | Адгезив стойкий к действию растворителей |
| 5430 / матовый | СВМ-ПЭ / акрил | -34 +107 | Адгезив повышенной прочности |
| 5440 / матовый | СВМ-ПЭ / акрил | -34 +107 | Адгезив стойкий к излучению |
| 9324 / черный | СВМ-ПЭ / акрил | -34 +107 | Черная версия ленты 5430 |
| 9325 / матовый | СВМ-ПЭ / акрил | -34 +107 | Тонкая версия ленты 5430 |

ПТФЭ:  - политетрафторэтилен,
СВМ-ПЭ:  - высокомолекулярный полиэтилен

| Выбор продукта |
| --- |
| Свойство / Вариант | Лучший | Хороший | Удовлетворительный |
| Температурная стойкость | 5451 / 5453 | 5480 / 5481 5490 / 5491 | 5421 / 5423 |
| Износостойкость | 5421 / 5423 | 5451 / 5453 | 5480 / 5481 5490 / 5491 |
| Скольжение | 5480 / 5481 5490 / 5491 | 5451 / 5453 | 5421 / 5423 |
| Антиадгезионные свойства | 5480 / 5481 5490 / 5491 | 5421 / 5423 | 5451 / 5453 |